Таблиця теоретичної ваги труби у м / погонному

| Зовнішній діаметр d | Товщина стінки S мм |
| --- | --- |
| мм | inches | 1 | 1,2 (1,25) | 1,5 | 1,6(1.65) | 2 |
| 8 |  | 0,175 |  |  |  |  |
| 10 |  | 0,226 |  |  |  |  |
| 12 |  | 0,275 |  | 0,394 |  |  |
| 13 |  | 0,300 |  | 0,432 |  |  |
| 18 |  | 0,426 | 0,505 | 0,620 |  | 0,801 |
| 19 |  |  |  | 0.657 |  |  |
| 19,05 | 3/4'' | 0,452 | 0,536 | 0,659 |  | 0,854 |
| 20 |  | 0,476 | 0,565 | 0,695 |  | 0,901 |
| 21,3 |  |  |  |  |  | 0.965 |
| 22 |  | 0,526 | 0,625 | 0,770 |  | 1,002 |
| 23 |  | 0,551 | 0,655 | 0,808 |  | 1,051 |
| 25 |  | 0,601 | 0,715 | 0,883 |  | 1,152 |
| 25,4 | 1'' | 0,610 | 0,727 | 0,898 | 0.970 | 1,172 |
| 28 |  | 0,676 | 0,805 | 0,995 |  | 1,302 |
| 29 |  |  |  | 1,033 |  | 1,352 |
| 30 |  | 0,726 | 0,865 | 1,070 |  | 1,402 |
| 31,8 | 1 1/4'' | 0,771 | 0,919 | 1,138 |  | 1,492 |
| 32 |  | 0,776 | 0,925 | 1,146 |  | 1,502 |
| 33 |  |  |  | 1,183 |  |  |
| 33,7 |  | 0,819 | 0,977 | 1,209 |  | 1,588 |
| 34 |  | 0,826 | 0,985 | 1,221 |  | 1,603 |
| 35 |  | 0,851 | 1,016 | 1,258 |  | 1,653 |
| 36 |  | 0,876 | 1,045 | 1,295 |  | 1,703 |
| 38 |  | 0,929 | 1,109 | 1,375 | 1,458 | 1,808 |
| 38,1 | 1 1/2'' | 0,929 | 1,109 | 1,375 | 1,490 | 1,808 |
| 40 |  | 0,977 | 1,166 | 1,446 |  | 1,903 |
| 41 |  |  |  | 1,484 |  |  |
| 42 |  | 1,037 | 1,238 | 1,536 |  | 2,023 |
| 42,4 |  | 1,037 | 1,238 | 1,536 |  | 2,023 |
| 43 |  |  |  | 1,559 |  |  |
| 50,8 | 2'' | 1,247 | 1,490 | 1,852 | 1,971 | 2,444 |
| 51 |  | 1,252 | 1,496 | 1,859 |  | 2,454 |
| 52 |  | 1,277 | 1,526 | 1,897 |  | 2,504 |
| 53 |  |  | 1,556 | 1,934 |  | 2,554 |
| 54 |  |  | 1,587 | 1,972 |  | 2,604 |
| 63,5 | 2 1/2'' |  | 1,871 | 2,329 | 2,480 | 3,080 |
| 70 |  |  |  | 2,573 |  | 3,405 |
| 76 |  |  |  |  |  | 3.710 |
| 76,1 |  |  |  | 2,802 | 2,985 | 3,711 |
| 76,2 | 3'' |  |  | 2,806 | 3,040 | 3,716 |
| 85 |  |  |  | 3,136 |  | 4,157 |
| 88,9 | 3 1/2'' |  |  | 3,283 |  | 4,352 |
| 101,6 | 4'' |  |  | 3,760 | 4,080 | 4,988 |
| 104 |  |  |  | 3,850 |  | 5,108 |
| 114,3 | 4 1/2'' |  |  | 4,237 |  | 5,624 |
| 129 |  |  |  |  |  | 6,360 |
| 139,7 | 5 1/2'' |  |  |  |  | 6,896 |
| 154 |  |  |  |  |  | 7,612 |
| 168,3 |  |  |  |  |  | 8,328 |
| 204 |  |  |  |  |  | 10,116 |
| 219,1 |  |  |  |  |  | 10,872 |

| Позначення | Шорсткість поверхні (RAмкм) | Відповідно до | Обробка | Зовнішня поверхня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внутрішня поверхня | Внутрішній шов |  |  |  |
| BC | < 0.8 | < 1.6 | DIN 11850 | Відпал | Травлена з пасивацією |
| BD | < 0.8 | < 1.6 | DIN 11850 | Відпал | Шліфована Ra < 1.00 мкм |
| CC | < 0.8 | < 1.6 | DIN 11850 | Без відпалу | Травлена з пасивацією |
| CD | < 0.8 | < 1.6 | DIN 11850 | Без відпалу | Шліфована Ra < 1.00 мкм |
| Н1 | <1.6 | < 3.2 | DIN 11866 | Відпал | Травлення або світлий відпал; або шліфування Ra< 1.0 мкм* |

* У трубах із зовнішньої шліфуванням до Ra <1.0 мкм до маркування для гігієнічного класу додатково додається символ "о" без пропуску (наприклад, Н3о)