Таблиця теоретичної ваги труби у м / погонному

|  | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 8,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0,13 |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 0,18 |  | 0,24 | 0,30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0,23 | 0,26 | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 0,28 | 0,33 | 0,39 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 0,33 | 0,39 | 0,47 | 0,60 |  | 0,83 |  |  |  |  |  |
| 15 | 0,35 | 0,42 | 0,51 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 0,38 | 0,45 | 0,54 | 0,70 |  | 0,98 |  |  |  |  |  |
| 17,2 (3/8'') | 0,41 | 0,48 | 0,59 | 0,76 | 0,92 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 0,43 | 0,51 | 0,62 | 0,80 |  |  | 1,40 |  |  |  |  |
| 19 | 0,45 | 0,54 | 0,66 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 0,48 | 0,57 | 0,69 | 0,90 | 1,10 | 1,28 |  |  |  |  |  |
| 21,3 (1/2") | 0,51 | 0,60 | 0,74 | 0,97 | 1,18 | 1,38 |  |  |  |  |  |
| 22 | 0,53 | 0,63 | 0,77 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 0,55 | 0,66 | 0,81 | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 0,60 | 0,72 | 0,88 | 1,15 | 1,41 | 1,65 | 2,10 |  |  |  |  |
| 25,4 |  | 0,90 | 1,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26,9 (3/4") | 0,65 | 0,77 | 0,95 | 1,25 | 1,53 | 1,80 |  |  |  |  |  |
| 28 | 0,68 | 0,81 | 1,00 | 1,30 | 1,60 | 1,88 |  |  |  |  |  |
| 30 | 0,73 | 0,87 | 1,07 | 1,40 | 1,72 | 2,03 | 2,60 | 3,13 |  |  |  |
| 32 | 0,78 | 0,93 | 1,15 | 1,50 | 1,85 | 2,18 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33,7 (1") | 0,82 | 0,98 | 1,21 | 1,59 | 1,95 | 2,31 | 2,98 |  |  |  |  |
| 34 | 0,83 |  | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 0,85 | 1,02 | 1,26 | 1,65 | 2,04 | 2,40 |  |  |  |  |  |
| 38 | 0,93 | 1,11 | 1,37 | 1,80 | 2,22 | 2,63 | 2,03 | 2,40 |  |  |  |
| 40 | 0,98 | 1,17 | 1,45 | 1,90 | 2,35 | 2,78 | 3,61 | 4,38 |  |  |  |
| 42,4 (1 1/4") | 1,04 | 1,24 | 1,54 | 2,02 | 2,50 | 2,96 | 3,85 |  |  |  |  |
| 43 |  | 1,26 | 1,56 |  | 2,54 |  |  |  |  |  |  |
| 44,5 |  |  |  | 2,13 |  | 3,01 |  |  |  |  |  |
| 45 | 1,10 | 1,32 | 1,63 | 2,15 | 2,66 | 3,16 |  |  |  |  |  |
| 48,3 (1 1/2") | 1,18 | 1,42 | 1,76 | 2,32 | 2,87 | 3,40 | 4,44 |  |  |  |  |
| 50 | 1,23 | 1,47 | 1,82 | 2,40 | 2,97 | 3,53 | 4,61 | 5,63 |  |  |  |
| 50,8 | 1,25 | 1,49 | 1,85 | 2,44 |  | 3,59 |  |  |  |  |  |
| 51 | 1,25 | 1,50 | 1,86 | 2,45 | 3,04 | 3,61 |  |  |  |  |  |
| 52 | 1,28 | 1,53 | 1,90 | 2,50 | 3,10 | 3,68 |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 1,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 1,33 | 1,59 | 1,97 | 2,60 | 3,22 | 3,83 |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | 2,08 | 2,75 | 3,41 | 4,06 | 5,31 |  |  |  |  |
| 60,3 (2") | 1,49 | 1,78 | 2,21 | 2,92 | 3,62 | 4,30 | 5,64 |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63,5 | 1,57 |  | 2,33 | 3,08 | 3,82 | 4,55 | 5,96 |  |  |  |  |
| 70 | 1,73 | 2,07 | 2,57 | 3,41 | 4,23 | 5,03 | 6,61 | 8,14 |  |  |  |
| 76,1 (2 1/2") | 1,88 | 2,25 | 2,80 | 3,71 | 4,61 | 5,49 | 7,22 | 8,90 |  |  |  |
| 80 | 1,98 | 2,37 | 2,95 | 3,91 | 4,85 | 5,78 | 7,61 | 9,39 |  |  |  |
| 84 |  |  |  | 4,11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  | 4,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88,9 (3") |  |  |  | 4,35 | 5,41 | 6,45 | 8,50 | 10,50 | 11,49 |  |  |
| 101,6 (3 1/2") |  |  | 3,76 | 4,99 | 6,20 | 7,41 | 9,78 | 12,09 |  | 14,36 |  |
| 104 |  |  | 3,85 | 5,11 | 6,35 | 7,59 | 10,02 | 12,40 |  | 14,72 |  |
| 108 |  |  | 4,00 | 5,31 | 6,61 | 7,89 | 10,42 | 12,90 |  |  |  |
| 114,3 (4") |  |  | 4,24 | 5,62 | 7,00 | 8,36 | 11,05 | 13,68 |  | 16,27 |  |
| 129 (4 1/2") |  |  | 4,79 | 6,36 | 7,92 | 9,47 | 12,52 | 15,53 |  | 18,48 |  |
| 133 |  |  |  |  | 8,17 | 9,77 | 12,92 |  |  |  |  |
| 139,7 (5") |  |  | 5,19 | 6,90 | 8,59 | 10,27 | 13,59 | 16,86 |  | 20,09 |  |
| 154 |  |  | 5,73 | 7,61 | 9,48 | 11,34 | 15,02 | 18,66 |  | 22,24 |  |
| 159 |  |  |  | 7,86 | 9,80 | 11,72 | 15,52 | 19,28 |  | 22,99 | 30,25 |
| 168,3 (6") |  |  | 6,27 | 8,33 | 10,38 | 12,42 | 16,46 | 20,44 |  | 24,38 |  |
| 204 |  |  |  | 10,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 |  |  |  |  | 12,68 |  |  |  |  |  |  |
| 206 |  |  |  |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 219,1 |  |  |  | 10,87 | 13,56 | 16,23 | 21,54 | 26,80 |  | 32,02 |  |
| 254 |  |  |  | 12,69 |  | 18,85 |  |  |  |  |  |
| 256 |  |  |  |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |
| 273 |  |  |  | 13,57 |  | 20,28 | 26,94 |  |  |  |  |
| 304 |  |  |  | 15,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 305 |  |  |  |  | 18,94 |  |  |  |  |  |  |
| 306 |  |  |  |  |  | 22,76 |  |  |  |  |  |
| 308 |  |  |  |  |  |  | 30,45 |  |  |  |  |
| 323,9 |  |  |  |  |  | 24,11 | 32,04 | 39,93 |  | 47,76 | 63,28 |
| 355,6 |  |  |  |  |  | 26,49 | 35,22 |  |  |  |  |
| 406,4 |  |  |  |  |  | 30,30 | 40,30 |  |  |  |  |
| 408 |  |  |  |  |  | 30,42 | 40,46 |  |  |  |  |
| 456 |  |  |  |  |  | 34,03 |  |  |  |  |  |
| 457,2 |  |  |  |  |  | 34,12 | 45,39 |  |  |  |  |
| 506 |  |  |  |  |  | 37,78 |  |  |  |  |  |
| 508 |  |  |  |  |  | 37,94 | 50,48 | 62,98 |  |  |  |
| 558,8 |  |  |  |  |  |  | 55,57 |  |  |  |  |
| 606 |  |  |  |  |  | 45,30 |  |  |  |  |  |
| 608 |  |  |  |  |  |  | 60,50 | 75,50 |  |  |  |
| 609,6 |  |  |  |  |  | 45,57 | 60,66 | 75,70 |  |  |  |
| 610 |  |  |  |  |  |  | 60,70 | 75,75 |  |  |  |
| 612 |  |  |  |  |  |  | 60,90 |  |  | 91,04 |  |
| 616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,79 |
| 706 |  |  |  |  |  | 52,81 |  |  |  |  |  |
| 708 |  |  |  |  |  |  | 70,51 | 88,02 |  |  |  |
| 711,2 |  |  |  |  |  | 53,20 | 70,83 |  |  |  |  |
| 806 |  |  |  |  |  | 60,32 |  |  |  |  |  |
| 808 |  |  |  |  |  |  | 80,53 |  |  |  |  |
| 810 |  |  |  |  |  |  |  | 100,79 |  |  |  |
| 812,8 |  |  |  |  |  |  | 81,01 |  |  | 121,21 |  |
| 908 |  |  |  |  |  |  | 90,54 | 113,06 |  |  |  |
| 1012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,14 |  |
| 1016 |  |  |  |  |  |  | 101,36 |  |  |  |  |